## Slide 1: ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Шухардин Андрей Алексеевич, генеральный директор ООО «Андромета»
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166

## Slide 2
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
НАТУРНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Мировая практика и результаты натурных испытаний конструкций из оцинкованного проката свидетельствуют об их применимости и значительных сроках службы даже в условиях коррозионно-активных сред (влажный и морской климат, индустриальные атмосферы)
сроки службы открытых конструкций из оцинкованноЙ стали оцениваются в 150 И БОЛЕЕ ЛЕТ
Международная цинковая ассоциация International Zinc Association (IZA)
www.zinc.org
Brussels, Belgium
Национальная Ассоциация Жилищно-строительных фирм (National Association of Home Builders (NAHB)
www.nahb.org
United States of America
Отчет по результатам 10-летнего мониторинга образцов оцинкованной стали
1) Соответствует классу покрытия 275 по ГОСТ Р 52246 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия.
1)
Образцы: пластины 100х100 мм, стоечный С-профиль L= 25 мм

## Slide 3
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
УСЛОВИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
Районы проведения испытаний:
Майами, Флорида (США), влажный климат
Леонардтаун, Мэриленд (США), полу-морской влажный климат
Лонг Бич Айленд, Нью-Джерси (США), морской климат
Гамильтон (Канада), промышленная среда
Одно из мест установки образцов: Консольная терраса 2-этажного ЛСТК-дома в Нью-Джерси

## Slide 4
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В закрытых местах (стены, чердак, перекрытия) прогнозируемый срок службы составляет от 300 до >1000 лет
Скорость коррозии оценивалась по потере массы покрытия через 1, 3, 5, 7 и 10 лет от начала испытаний. Исходя из полученных скоростей, оценивался прогнозируемый срок службы конструкций
В открытых и полуоткрытых местах в АГРЕССИВНОЙ АТМОСФЕРЕ прогнозируемый срок службы составляет более 150 лет.
ЭТО НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ СОВРЕМЕННОГО ЗДАНИЯ! Полученные данные согласуются с результатами британских исследователей (Сorus Research).
Образцы стоечных С-профилей в подполье, Леонардтаун.
Образцы без защитного покрытия показали обширную коррозию после двух месяцев воздействия, что указывает на агрессивную среду
Оцинкованные образцы
Образцы без покрытия

## Slide 5
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (Corus Research, The University of Edinburgh)
Потери цинка: 0,12 – 0,27 г/кв.м в год
Понижающий коэффициент: 0,25
Долговечность: 0,25 х275/0,27 = 255 лет
Вид образцов после 13 лет экспозиции
5-летний мониторинг ЛСТК-дома,
Улленвуд (Ullenwood), 1981 г. постройки
13 –летний мониторинг ЛСТК- дома, Оксфорд (Oxford Brookes), 1996 г. постройки
Места установки образцов: холодный чердак, наружные стены
Без пассивации
С хроматной пассивацией
Образцы: сталь с покрытием Zn 275 гр/м2
Потери цинка, усреднённые: 0,2 – 0,3 г/кв.м в год
Понижающий коэффициент: 0,25
Прогнозируемая долговечность: 200 лет
Места установки образцов: холодный чердак, полости наружных стен, подпол

## Slide 6
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
РОССИЙСКАЯ НТБ
ВОПРЕКИ МИРОВОМУ ОПЫТУ, РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ НАРАЩИВАНИЯ БАРЬЕРОВ В ПРИМЕНЕНИИ ОЦИНКОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО ПРОКАТА – ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ИХ ИСКОРЕНЕНИЯ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ.

## Slide 7
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
ДЕКЛАРАЦИИ РАЗРАБОТЧИКА
Научно-технический уровень проекта изменений для СП 28.13330.2017 соответствует современному уровню, основан на обобщенных отечественных и международных результатах науки, техники и практического опыта…
Разработка … позволит обеспечить:
- расширение границ использования зданий и сооружений с применением конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей в районах Крайнего Севера …
увеличение объёмов производства и применения тонкостенного оцинкованного рулонного проката, улучшение его конкурентоспособности по сравнению с импортными аналогами;
- увеличение объёмов производства и возведения надёжных, безопасных в эксплуатации и долговечных быстровозводимых зданий и сооружений из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей.

## Slide 8
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
РЕЗУЛЬТАТ: НОВОВВЕДЕНИЯ
Таблица Ц.10:
– запрет на использование для несущих конструкций стали с массово выпускаемым цинковым покрытием толщиной 19 мкм (класс 275)
– запрет на применение стандартно выпускаемых сталей с ЛКП и изделий из них вне отапливаемых помещений (кроме «сухой» зоны влажности)

## Slide 9
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
РЕЗУЛЬТАТ: НОВОВВЕДЕНИЯ
Эмали по ГОСТ34180
Таблица Ц8 (новая редакция) - практически полный запрет на использование реально применяемых для производства тонколистовой окрашенной стали лакокрасочных покрытий. Номенклатура покрытий ни по названиям, ни по толщинам не согласуется с ГОСТ34180 “Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия”, в соответствии с которыми выпускается окрашенная сталь.
Отсутствуют в ГОСТ 34180
Отсутствуют в ГОСТ 34180

## Slide 10
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
РЕЗУЛЬТАТ: НОВОВВЕДЕНИЯ
Таблицы Х8,Ц10: ввод дифференцированных индексов С2 и С3 ограничивает применение экономически целесообразных способов антикоррозионной защиты помещениями и слабообитаемой сельской местностью
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 11
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВОДА ИЗМЕНЕНИЙ К СП28 - ?
Конкретные исходные данные в виде результатов НИОКР в Пояснительной записке к Изменениям №1 к СП 28 не упоминаются.
Данные Таблицы Ц 11 по скоростям коррозии противоречат международному стандарту ГОСТ ISO 9223 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная агрессивность атмосферы. Классификация, определение и оценка» (ввод в действие с 1.07.2019)
ГОСТ ISO 9223
СП 28 с Изменениями №1

## Slide 12
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
Картографирование территории РФ по коррозионной активности
Источник: Игонин Т.Н., «Атмосферная коррозия углеродистой стали и цинка: Моделирование и картографиро-вание территории РФ».
Диссертация. Институт физической химии и электрохимии имени А.Н.Фрумкина РАН.
Коррозионные годовые потери массы для углеродистой стали.
В 2007 Г. ПО УРОВНЮ КОРРОЗИОННЙ АГРЕССИВНОСТИ ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ РФ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕНА К КАТЕГОРИИ С2 (НИЗКАЯ) ПО ISO 9223
Объективных научно-технических предпосылок ужесточения требований к коррозионной защите тонколистовой стали нет. Напротив, во всем мире и в России в том числе в последние десятилетия явно прослеживается тенденция к снижению коррозионной активности атмосферы.
Это связано с климатическими изменениями и с антропогенным фактором – снижением выбросов сернистого газа.

## Slide 13
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
Изменения коррозионных потерь цинка
Коррозионные годовые потери массы для цинка. Влияние температурной поправки – сильнее, чем для стали. В 2007 Г. ДОЛЯ ИНТЕРВАЛА 5-7 Г/М2 - 29%, 7-10 Г/М2 – ВСЕГО 1%.
КОРРОЗИЯ СВЫШЕ 10 Г/М2 – ОТСУТСТВУЕТ.
Работы по изучению динамики изменения коррозионной активности необходимо продолжать, а их результаты - использовать как при проектировании коррозионной защиты, так и при разработке НТД
2018 - ? Если тенденция сохраняется, сейчас коррозионный климат стал еще благоприятнее

## Slide 14
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ - ?
КУЛУАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ ЦЕЛОЙ ГРУППЫ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ – НЕДОПУСТИМ!
Члены ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов», ТК 214 «Защита изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений», ПК 20 «Металлические конструкции» ТК 465 «Строительство» и ключевые участники заинтересованных отраслей не были проинформированы о подготовке изменений к СП 28. Это иллюстрирует «Сводка отзывов на вторую редакцию свода правил 28», размещенная на сайте Росстандарта. Сводка отзывов на Изменения № 1 обнародована не была.
Участники обсуждения:
ООО «Группа Никитина» (инжиниринг, учредитель – бывший сотрудник ЦНИИПСК им.Мельникова)
ЗАО «Триада-Холдинг» (защита строительных конструкций)
Ассоциация «Балтийский строительный комплекс» (СРО)
ООО «ПСФ«Сталькон» (монтажная организация, сварка)
Корпорация «ТехноНиколь»
Алюминиевая Ассоциация
К-во замечаний
7
3
1
4
1
13
Не проинформированы о готовящихся изменениях:
ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов»
ТК 214 «Защита изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений»
и другие ведущие производители стали и стальных конструкций

## Slide 15
ООО «Андромета» www.andrometa.ru 800-5555-166
РЕЗЮМЕ
1. Движение в сторону запретов на использование конструкций из тонколистовой оцинкованной и окрашенной стали противоречит мировой строительной практике, насчитывающей несколько десятилетий массового применения данных материалов.
2. Такие запреты ведут к неоправданному удорожанию - вплоть до потери экономической целесообразности - строительных проектов, основанных на прогрессивных, ресурсосберегающих технологиях строительства из легких стальных конструкций, что способствует стагнации строительной отрасли и значительному сокращению объемов выпуска потребляемой ею металлургической продукции.
ПРЕДЛАГАЕМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД МИНСТРОЕМ О РАЗРАБОТКЕ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ РЕДАКЦИИ РАЗДЕЛА 9 «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ» СВОДА ПРАВИЛ СП 28.13330 «ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ», СОДЕРЖАЩЕГО АДЕКВАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ.

## Slide 16: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
©Андромета 2018. 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, 9/20. Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), запрещено.
Тел.: +7 (484)395-21-21 E-mail: info@andrometa.ru
Центральный офис и производство в г. Обнинск, работаем по всей России